## Slide 1
Súťažné publikácie
Fermionic scenario for the destruction of superconductivity in ultrathin MoC films evidenced by STM measurements
  P. Szabó, T. Samuely, V. Hašková, J. Kačmarčík, M. Žemlička, M. Grajcar, J. G. Rodrigo and
  P. Samuely
  PHYSICAL REVIEW B 93, 014505 (2016) → Impact Factor 3,7
Conference
Far-infrared electrodynamics of thin superconducting NbN film in
magnetic fields
M. Sindler, R. Tesar, J. Kolacek, P. Szabo, P. Samuely, V. Haskova, C. Kadlec, F. Kadlec, P. Kuzel
Supercond. Sci. Technol. 27, 055009 (2014) → Impact Factor 2,7
Notes: Dakujem Palko za slovo  ... Vazena vedecka rada, mily pritomni, do sutaze sa hlasim s tymito dvoma publikaciami. Ta dolna vznikla este pred troma rokmi a tato prva praca je vysledkom viac ako dvojrocnej tvrdej prace, ktorej vysledok uzrel svetlo sveta v januari tohto roku. Obe prace su zamerane na studium tenkych supravodivych filmov v blizkosti prechodu supravodic-izolant.

## Slide 2: Prechod supravodič – izolant v tenkých filmoch MoC
RNDr. Veronika Hašková
Oddelenie fyziky nízkych teplôt, UEF SAV
Školiteľ: Mgr. Pavol Szabó, CSc.
Notes: Teraz sa sustredim na tu pracu vyssie, v ktorej sme studovali to, akym sposobom prechadzaju tenke filmy Molybden karbidu zo supravodiveho do izolacneho stavu.

## Slide 3
Prechod Supravodič-izolant
S-I prechod – štúdium vplyvu neusporiadanosti
na supravodivosť
Mieru neusporiadanosti (disorder) v systéme možno ovplyvniť niekoľkými spôsobmi:
  zvýšením fyzikálneho alebo chemického neusporiadania
  zmenou v hustote nosičov náboja
  magnetickým poľom
  redukciou hrúbky vzorky
Notes: Je vseobecne zname, ze takyto prechod supravodic-izolant nastava v systemoch s kratkou strednou volnou drahou elektronov no a skratenie strednej volnej drahy elektronov mozno dosiahnut zvysenim neusporiadanosti v systeme a to mozeme urobit niekolkymi sposobmi, tak napriklad …(odrazky)… pricom na obrazku vpravo je uvedeny priklad,

## Slide 4
Ako prebieha S-I prechod ?
S.M. Hollen, PRB 2013
Fermiónový mechanizmus
Potlačenie amplitúdy s narastajúcou neusporiadanosťou, D = 0
S-M-I
Zlý kov prechádza do stavu Fermiho izolantu
Bozónový mechanizmus
Supravodič prechádza priamo do izolačného stavu
Cooperove páry sú prítomné aj v izolačnom stave s konečnou hodnotou D,
ale bez fázovej koherencie na veľkú vzdialenosť
SC ostrovčeky – Bózeho izolant
Fázové fluktuácie
Lokálne štúdium supravodivosti: DOS, D pomocou STM – dôležité !!!

## Slide 5
Pri nízkych teplotách je dI/dV je úmerná lokálnej hustote stavov skúmaného supravodiča
Finite lifetime effect (Dynes formula):
Parameter G can account for broadening if necessary
via substitution of complex E’ = E- iG instead of E in NSBCS
Rastrovacia tunelová spektroskopia (STS)
+D
-D

## Slide 6
Rastrovacia tunelová spektroskopia v ultratenkých filmoch TiN
Hrúbka filmov 3-5 nm, koherenčná dĺžka x =10 nm
Sacepé et al., PRL2008
Tc , D klesá
2D / kBTc narastá
D nehomogenity na vzdialenosti x
Pseudomedzera
V-shape pozadie
Charakteristické znaky takmer všetkých STM meraní v poslednom období (TiN, InO, NbN,..)
Experimentálne výsledky za posledných 10 rokov poukazujú
Bozónový mechanizmus prechodu S-I je univerzálny – motivácia
N. Trivedi, in book Conductor Insulator Quantum Phase Transitions

## Slide 7
Tenké filmy MoC
pripravené magnetrónovým naprašovaním
na monokryštálové zafírové podložky ( pri 200 oC)
v zmesi Ar a acetylénového plynus
t = 10 nm Rs (10 K) = 344 W, Tc = 6.7 K, kFl = 2
t = 5 nm Rs (10 K) = 850 W, Tc = 3.3 K, kFl = 1.8
t = 3 nm Rs (10 K) = 1227W, Tc = 1.3 K, kFl = 1.3
Neusporiadanosť charakterizovaná plošným odporom, Rs
- zmenšenie hrúbky filmu vedie k nárastu neusporiadanosti & zníženiu Tc

## Slide 8
10 nm 5 nm 3 nm
G/D = 0.1 D , Tc = 6.5 K,
2D/kBTc = 3.85
G/D = 0.3 D , Tc = 3.5 K,
2D/kBTc = 3.87
G/D = 0.9 D , Tc = 1.35 K,
2D/kBTc = 3.7-4
Fitovanie
Dynes DOS:

## Slide 9
Pozorovanie vírov
t = 5 nm T = 450 mK, B = 1 T

## Slide 10
Bozónový mechanizmus:
Tc a D kesajú
2 D / kBTc narastá
nehomogenity D na vzdialenosti x
prejav pseudomedzery
Fermiónový mechanizmus:
Tc a D klesajú rovnako
2D / kBTc sa takmer nemení
Žiadna pseudomedzera ani fluktuácie D
Bozónový mechanizmus nie je univerzálny
Tenké filmy MoC

## Slide 11
Poďakovanie

## Slide 12
THE GAPMAP FITS THE SURFACE
Gapmap at 0.5 K
Topography at 0.5 K
small 7-10% variation of D observed in thicker areas with corrugation ~ 1 nm

## Slide 13
When lmin ~ a , electrons localize
(l - electron’s mean free path & a - lattice constant)
Ioffe-Regel criterion, Prog. Semicond. 1960
Minimum metallic conductivity (maximum sheet resistance)
Ioffe
Regel
Metal - insulator transition (MIT) in 2d

## Slide 14
Thank you for your attention