## Slide 1
Ústav Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach
Laboratórium materiálovej fyziky
DOKTORANDSKÝ SEMINÁR
15.6.2011
Košice
DOKTORAND:
Ing. Monika Kalmanová
ŠKOLITEĽ:
Ing. Pavel Diko, DrSc.
PRÍPRAVA ZÁRODKOV PRE RAST
(LRE)-Ba-Cu-O MASÍVNYCH MONOKRYŠTALICKÝCH
SUPRAVODIČOV

## Slide 2: DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo
ŠTUDIJNÝ ODBOR: 5.2.26. Materiály
ZAČIATOK ŠTÚDIA: 1.09.2010
TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE :
Vplyv parametrov prípravy na štruktúru a vlastnosti masívnych monokryštalických
supravodičov (MMS) typu RE-Ba-Cu-O
PREDMETY:
Vybrané kapitoly z fyziky tuhých látok
Supravodivé materiály
Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov
Difrakčné metódy štúdia kryštálovej štruktúry
Anglický jazyk
VEDECKÝ PROGRAM na prvý rok DŠ
Prípravy a charakterizácia zárodkov kryštalizácie na báze SmBa2Cu3O7
a (Nd,Mg)Ba2Cu3O7

## Slide 3: Zárodky budú použité pre prípravu REBCO MMS
REBCO VTS (RE)Ba2Cu3O7-δ nestechiometrické kuprátové zlúčeniny
DVE MODIFIKÁCIE
TETRAGONÁLNA nesupravodivá (RE)Ba2Cu3O7-δ (δ >0,5)
ORTOROMBICKÁ supravodivá (RE)Ba2Cu3O7-δ (δ < 0,5)
Pri T= 900°C je δ ~ 0,4 (Tc= 60 K)
Pri T= 400°C je δ ~ 0 (Tc= 91 K)
YBa2Cu3O6 YBa2Cu3O7
(RE)-Ba-Cu-O
[where Y , (RE) = Yb, Tm,Er, Ho and Dy]
Tc (RE)-Ba-Cu-O 92K
(LRE)-Ba-Cu-O
[where (LRE) = Nd, Sm, Eu and Gd]
Tc (LRE)-Ba-Cu-O 96K
v kyslíku
δ – závislé od teploty
a parciálneho tlaku O2

## Slide 4
HRANICE ZŔN – SLABÉ SPOJE
ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH CENTIER KOTVENIA MAGNETICKÝCH TOKOČIAR
VYSOKOTEPLOTNÉ SUPRAVODIČE SA VYZNAČUJÚ:
nesupravodivé častice
monokryštál
SLABÝ PINNING V MONOKRYŠTÁLOCH
POŽIADAVKY NA TECHNOLÓGIU VÝROBY
ODSTRÁNENIE VEĽKOUHLOVÝCH HRANÍC ZŔN

## Slide 5
Top-seeded melt-growth (TSMG) process
a
c
211 + L
Po kryštalizácii: tetragonálna
nesupravodivá YBa2Cu3O6.5
tetragonal
10 mm
Po oxidácii pri 400 °C ortorombická supravodivá YBa2Cu3O7 (Tc 91K)
Y2BaCuO5 (211) nesupravodivé častice
YBa2Cu3Ox = Y2BaCuO5 + L
Peritektická reakcia pri 1015 °C, vzduch

## Slide 6
TSMG - COLD SEEDING, HOT SEEDING
COLD SEEDING
HOT SEEDING
Vzácna zemina | La | Nd | Sm | Eu | Gd | Dy | Y | Ho | Er | Tm | Yb | Lu
Tp RE123 [°C] | 1080 | 1070 | 1060 | 1040 | 1020 | 1010 | 1000 | 990 | 980 | 960 | 950 | 950
Atómová hmot. | 138,9 | 144,2 | 150,3 | 151,9 | 157,2 | 162,5 | 88,90 | 164,9 | 167,2 | 168,9 | 173,0 | 174,9
Prvky vzácnych zemín, ktoré vytvárajú supravodivú fázu a teplota prechodu, Tp , pre RE123 fázu každého z týchto prvkov na vzduchu.
MgO ↑ Tp
CeO2 zabraňuje vytekaniu taveniny
potláča rast 211 častíc
Yunhua Shi et al. IOP, 43 (2006) University of Cambridge

## Slide 7
uloženie zárodku
PRÍPRAVA ZÁRODKOV
MgO zárodok
MgO podložka
Al2O3 podložka
Sm123+ Sm2O3+ 1%CeO2 (+1% MgO)
miešanie
mletie
sitovanie
rast Sm123 kryštálu v komorovej peci
Nd2O3+ BaCO3+CuO
miešanie
mletie
sitovanie
1., 2., 3. kalcinácia v komorovej peci
rast Nd123 kryštálu v komorovej peci
lisovanie do tabliet
Yb2O3
Y211
lisovanie do tabliet
uloženie zárodku
MIEŠAČKA PRÁŠKOV
TRECÍ MLYN
VIBRAČNÉ SITO
HYDRAULICKÝ LIS

## Slide 8
Časovo teplotný režim pre prípravu monokryštalického Sm123 zárodku s pomalým ochladzovaním 0,5°C/h
TZK = 1060°C
TKK = 1040°C
ULOŽENIE VZORKY
137,5 h

## Slide 9
TZK - 1056°C
TKK – 1036°C
Sm123+1%CeO2
TZK - 1061°C
TKK – 1041°C
Sm123+1%CeO2
TZK - 1066°C
TKK – 1046°C
Sm123+1%CeO2
TZK - 1066°C
TKK – 1056°C
Sm123+1%CeO +1%MgO
TZK - 1066°C
TKK – 1051°C
Sm123+1%CeO +1%MgO
TZK - 1066°C
TKK – 1056°C
Sm123+1%CeO +1%MgO
Nd 123
TZK - 1075°C
TKK – 1060°C
tavenina vytiekla

## Slide 10
Mikroštruktúra po oxidácií
Makroskopický pohľad v reze
123 = 211 + tavenina + O2
OXIDÁCIA → 410°C/120h
a/b-rovina
a/b-rovina
c
a/b
a/b
2x2 mm
c
a/b
zárodok
Pórovitosť
Dvojčatová štruktúra.
Stopy dvojčatových lamiel nie sú kolmé: a/b-rovina nie je paralelná s povrchom vzorky. Rovina dvojčatenia: {110}

## Slide 11
ZÁVER
ZVLÁDNUTÁ TECHNOLÓGIA A ČASOVO TEPLOTNÝ REŽIM PRE
PRÍPRAVU ZÁRODKOV NA BÁZE SmBa2Cu3O7.
OPTIMALIZUJE SA TECHNOLÓGIA A ČASOVO TEPLOTNÝ
REŽIM PRE PRÍPRAVU ZÁRODKOV NA BÁZE (Nd,Mg)Ba2Cu3O7.

## Slide 12
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ