## Slide 1: Štúdium vybraných boridov vzácnych zemín v extrémnych podmienkach (vysoké tlaky, veľmi nízke teploty, vysoké magnetické polia)
Školiteľ: RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
Konzultant: doc.RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Ing. Iveta Takáčová

## Slide 2
Cieľ práce: štúdium základného stavu boridov vzácnych zemín v extrémnych podmienkach v týchto systémoch:
frustrované magnety HoB₁₂ ,TmB₄
supravodič YB₆
zmiešanovalenčné zlúčeniny SmB₆, YbB₁₂
zavedenie metodiky vysokých tlakov
Prehľad činností
Experimenty
Účasť na konferenciách
Rôzne

## Slide 3
R. Lortz et al., Phys. Rev. B 73 (2006) 024512
P. Szabo et al., Physica C 460 (2007) 626
YB₆
Hc2  0.3 T
Tc  7.4 K
Supravodič MBx (x6):
MB6 (M = Y, Th, Nd)
MB12 (M = Sc, Y, Zr, Lu)
 ≈ 6 >> 1
vplyv hydrostatického tlaku

## Slide 4
YB6
PPMS
He³- He⁴ minifridge

## Slide 5
Kvantové fázové prechody
usporiadanie na dlhú vzdialenosť až pri TN  0
zmenou neteplotného parametra: x, H, p prechod do novej nekonv. fázy (NFL) – quantum critical point vo fázovom diagrame
hlavnú úlohu hrajú kvantové fluktuácie
Non-Fermi Liquid: napr.   T,   T-0,8, C/T  lnT (FL:   T 2,   0, C/T  g)
vplyv hydrostatického tlaku na supravodič YB6
vplyv xLu na Ho1-x Lux B12

## Slide 6
Ho1-xLuxB12

## Slide 7
HoB12
3D frustrated fcc - antiferromagnet
Ho1-x Lux B12

## Slide 9
Mikrozváračka na prípravu mikrokontaktov

## Slide 10
Lab 25
He³ - He⁴ kryostat-do 30 mK, 120 kbar, 8Tesla
zúčastňujem sa experimentov
inštalácia nového kryostatu

## Slide 11: 18. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH FYZIKOV Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 6. – 9. september 2010
Medzinárodná účasť: Česká republika,
Poľsko, Francúzsko, Portugalsko, Nemecko, USA, Izrael, Japonsko
Sekcie: silne korelované systémy
supravodivosť
teória elektrónových štruktúr
materiálový výskum
organická a anorganická chémia
postre
Journées des Actinides
7. – 9. apríl 2011
Edufyce projekt

## Slide 13
Od septembra som absolvovala tieto predmety:
Magnetochémia (Orendáčová) -ukončený
Fyzika nízkych teplôt (Feher) - ukončený
Makroskopické kvantové systémy (Feher)
Seminár z fyziky kondenzovaných látok (Feher) letný semester - ukončený
Seminár z fyziky kondenzovaných látok (Feher) zimný semester - ukončený
Štruktúrne vlastnosti materiálov (Diko) - ukončený
Moderné metódy štúdia štruktúry tuhých látok (Sovák, Kavečanský) - ukončený
Úvod do fyziky tuhých látok (Samuely) – prebieha
Anglický jazyk - prebieha

## Slide 14
Ďakujem za pozornosť