## Slide 1: MAGNETICKÁ KVAPALINA V ELEKTRICKOM POLI
Súťaž mladých vedcov ÚEF SAV 2017
12. 12. 2017
Michal Rajňák

## Slide 2
(2.630 - IF2016)
Q1
(2.630 - IF2016)
Q1
(2.965 - IF2016)
Q1

## Slide 3
Magnetická kvapalina na báze transformátorového oleja
Zlepšené chladiace a izolačné vlastnosti
Tepelná vodivosť
Termomagnetické prúdenie
Eektrická pevnosť
+
d = 5-20 nm
Vysvetlenie
Experiment

## Slide 4
1. Štruktúra a viskozita
Makroskopické zmeny štruktúry MK
(optické pozorovanie)
Štruktúrne zmeny MK na nano úrovni
(in situ SANS)
MK v kyvete s elektródami
Kvapka MK na podložnom sklíčku
0 kV/cm
5 kV/cm
0 kV/cm
20 kV/cm

## Slide 5
Elektroreologická kvapalina
pri šmykovom zaťažení
Anton Paar reometer
Electro-reologická
komôrka
1. Štruktúra a viskozita
Viskozita vs. Elektrické pole

## Slide 6
2. Elektrická vodivosť
Schéma experimentu
a rozloženie elektrického poľa
I – V charakteristiky
El. vodivosť v Ohmickej oblasti

## Slide 7
2. Elektrická vodivosť
< 100 V migrácia náboja
> 100 V pseudokapacitný jav,
blokácia elektród
Vplyv magnetického poľa
na I-V charakteristiku.

## Slide 8
ITO kondenzátor (50 μm)
Držiak kondenzátora
Kondenzátor medzi
polovými nadstavcami
LCR meter
3. Tenká vrstva: pri-elektródový jav a
magneto-dielektrická anizotropia

## Slide 9
3. Tenká vrstva: pri-elektródový jav a
magneto-dielektrická anizotropia

## Slide 10
Zhrnutie
    Štruktúrne zmeny MK v elektrickom poli – dopad na viskozitu
        vplyv na mechanizmus elektrického preskoku?
    Vplyv magnetického poľa na I-V charakteristiky.
    Potláčanie pri-elektrodového javu magnetickým poľom.
    Nezvyčajný magnetodielektrický jav.

## Slide 11
Ďakujem